Московский Департамент Образования

Юго-Восточное окружное управление

Государственное образовательное учреждение

Средняя общеобразовательная школа №513

_________________________________________________________________

115088, Москва, 2-я ул. Машиностроения, 3, т/ф 675-35-75

Проектная работа по химии

на тему:

«Анализ школьных серебряных медалей

в условиях школьнойхимической лаборатории»

Выполнили: ученики  9 класса

Колотилов Николай

Крыжний Анотон

Смирнов Дмитрий

Соколюк Максим

Агаян Карен

Руководитель: учитель химии:

О.Н.Воронова

Москва, 2009-2010гг.

План исследовательской работы

- Цели исследовательской работы «Анализ школьных серебряных медалей в условиях школьной химической лаборатории»

- Историческая справка о школьных серебряных медалях России

- Теоретические основы физико-химических методов анализа серебра в сплавах

- Экспериментальная часть

- Определение состава школьных серебряных медалей по плотности;

- Качественное определение серебра в школьных серебряных медалях различных годов выпуска

- Некоторые выводы

- Список использованной литературы

- Приложение. Как мы это делали

Цели исследовательской работы «Анализ школьных серебряных медалей в условиях школьной химической лаборатории»

- Познакомится с историей школьных серебряных медалей в России;

- Познакомится с методикой определения серебра в металлических изделиях;

- Провести эксперимент по качественному и количественному определению серебра в школьных серебряных медалях различных годов выпуска;

Историческая справка о школьных серебряных медалях России

Серебряная медаль — вторая после золотой медали степень отличия. Это – весомая награда учащегося за отличные успехи в учебе, это показатель  незаурядных способностей юного гражданина, его целеустремлённости, усидчивости и таланта.

История школьных медалей в России начинается в 1828 году с принятием "Устава гимназий и училищ уездных и приходских". Для того чтобы получить серебряную медаль, гимназисту прошлых лет надо было иметь оценку «отлично» по латыни, древнегреческому языку и математике, а средний бал не менее 4,5 по всем остальным дисциплинам. Серебряная медаль для мужских гимназий имела диаметр 43мм, изготовлена из чистого серебра и имела надпись  «Преуспевающему». У серебряных медалей для женских гимназий была надпись «За благонравие и успехи в науках». Такие медали выдавались до 1917 года.

В СССР школьные медали введены постановлением СНК за номером 1247 от 30 мая 1945 года. Они изготавливались из серебра 925 пробы соответственно. Медаль представляла собой круг диаметром 32 мм и штамповалась в 16 вариантах для каждой из существовавших в тот момент союзных республик, в том числе, Карело-Финской (в дальнейшем упразднённой). На аверсе медаль имела герб Российской Федерации, а на реверсе открытую книгу с лавровым венком и надписью «За отличные успехи и примерное поведение».

В 1960 году вводятся новые образцы школьных серебряных медалей. Их диаметр увеличивается до 40мм, серебро оставлено лишь в виде напыления. На реверсе изменилась надпись «За отличные успехи в учении, труде и за примерное поведение».

В 1968 году награждения серебряной медалью были прекращены.

В 1985 году Совет Министров СССР постановлением от 6 августа реабилитировал серебряную медаль. Изменения коснулись надписи на реверсе «За успехи в учении, труде и за примерное поведение».

После того, как СССР прекратил свое существование, в России известны два типа медалей, переходный 1992 года ("с женщиной") и  1995 год с большим гербом России. Изменилась и надпись – «За успехи в учении», и сплав из которого сделана медаль.

В серебряных медалях последующих лет  на аверс добавлен цветной флаг России.

Изготовление одной серебряной медали обходится государству в 120 рублей.

Для получения серебряной медали необходимо иметь объективно выставленные отличные или хорошие оценки по всем предметам за первое полугодие в 10 классе и не более двух хороших оценок (при прочих отличных оценках) по всем предметам в каждом полугодии начиная со второго полугодия 10 класса. Также необходимо иметь не более двух хороших годовых оценок в 10 классе, в 11 классе, по всем выпускным экзаменам и среди всех итоговых оценок в аттестате. К сожалению, после повсеместного введения ЕГЭ медали не будут предоставлять никаких льгот при поступлении в вузы.

Каждый год летом, после вручения аттестатов о полном среднем образовании, по всей России проводятся балы для выпускников, награжденных золотыми и серебряными медалями.

| ВЫПУСКНИКИ ШКОЛЫ №513, НАГРАЖДЁННЫЕ СЕРЕБРЯННОЙ МЕДАЛЬЮ «ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ» |  |
| --- | --- |
| 1993-1994 год. Косыгина Наталья |  |
| 1994-1995 год. Пенин Алексей |  |

| 1995-1996 год. Гуськова Ольга Мещерякова Наталья |  |
| --- | --- |
| 1996-1997 год. Костыгина Наталья |  |
| 1997-1998 год. Журавлева Елена Мушакова Юлия |  |
| 1998-1999 год. Мищенко Максим |  |
| 1999-2000 год. Воронцова Ольга Евстратова Елена Железнева Ксеня Фонарёва Светлана Хуснуллина Юлия |  |
| 2000-2001 год. Сальников Георгий Чубаева Екатерина |  |
| 2001-2002 год. Бурнатова Мария Богачёва Наталья Зуглова Елена Левит Герман Улянова Мария |  |
| 2002-2003 год. Фаляхова Лилия |  |
| 2003-2004 год. Илюшкина Людмила |  |
| 2004-2005 год. Баринова Галина Беляева Людмила Бучнева Юлия Зудочкин Антон Имаева Юлия Клинова Ксения Макова Екатерина Фаляхова Эльмира Щербатюк Кирилл |  |
| 2005-2006 год. Матчанова Анжела |  |
| 2006-2007год. Постнова Юлия Козлова Ирина Курникова Анна Скрынченко Павел |  |

3. Теоретические основы физико-химических методов анализа серебра в сплавах

Объемный метод

Серебро образует с  роданидом аммония труднорастворимую соль белого цвета AgСNS. Первая  лишняя капля раствора роданида аммония реагирует с железоаммониевым квасцами, образуя роданид железа, по цвету которого определяется конец титрования.

AgNO3 + NH4СNS = AgСNS+ NH4 NO3

6 NH4СNS + Fe2 (SO4) 3 = 3 (NH4)2 SO4 + 3 Fe (СNS) 3

Ход анализа

Навеску сплава в 1-2 грамма растворяют в конической колбе ёмкостью 250 мл в 20-40 мл азотной кислоты (1:1) и кипятят до удаления оксидов азота, затем прибавляют 5 мл  раствора железоаммониевых квасцов (3 г квасца + 2 мл серной кислоты + 100 мл воды) и титруют 0,02н  раствором роданида аммония до появления  слабокрасной окраски.

Содержание серебра рассчитывают по формуле

где  a – количество 0,02н  раствором роданида аммония, затраченное на титрование (мл);

K1 – коэффициент пересчёта раствора роданида аммония на 0,02н раствор;

0,002158 – количество серебра, соответствующее 1 мл строго 0,02н  раствора роданида аммония;

m – навеска сплава (г).

Весовой метод

Нитрат серебра, реагируя  с  соляной кислотой, образует осадок хлорида серебра белого цвета, который собирают на фильтр и сушат до постоянного веса.

AgNO3 + HCl = AgCl + HNO3

Ход работы

Навеску сплава в 2-3 грамма растворяют в 40-60 мл азотной кислоты (1:1) и нагревают до кипения, затем осаждают серебро 15-30 мл соляной кислотой (1:1). Перемешав тщательно палочкой, раствор оставляют стоять 3 часа до коагуляции осадка. Выпавший осадок собирают на стеклянный фильтр, промывают 3%-ним раствором азотной кислоты, затем 2-3 раза водой.  Сушат при 130ºС до постоянной массы. Коэффициент пересчёта хлорида серебра на серебро – 0,7527.

4. Экспериментальная часть

- Определение состава школьных серебреных медалей по плотности.

Материалы и оборудование: аптекарские весы, объемный сосуд с водой, нитки, медали, таблицы плотностей металлов и сплавов.

Сущность метода: определяем плотность сплава на основе закона Архимеда.

По объему тела можно судить по тому, насколько объект потеряет в весе при погружении в воду.

Ход работы

- Взвесить медаль на аптекарских весах.

- Привязать тонкой нитью медаль за одну чашку весов, опустить ее в сосуд с водой так, чтобы ни медаль, ни нитка не касались стенок и дна сосуда. Повторить взвешивание.

- Вычислить разницу масс. Это будет искомый объем.

- По формуле  рассчитать плотность сплава.

| Медаль, год | d, мм | m в воздухе | m в воде |  | (г/см3) | предполагаемый сплав |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1954 | 32 | 15 | 13,6 | 1,4 | 10,4 | серебро |
| 1968 | 40 | 24,96 | 22,06 | 2,9 | 8,6 | мельхиор 75% меди 20% никеля 5% цинка |
| 1998 | 40 | 26,5 | 23,5 | 3 | 8,8 | нейзильбер 67% меди 30% никеля 3% цинка |
| 2003 | 40 | 29,65 | 26,1 | 3,55 | 8,3 |  |
| 2007 | 40 | 30,35 | 26,75 | 3,6 | 8,3 |  |
| 2008 | 40 | 30,35 | 26,75 | 3,6 | 8,3 |  |

- Качественное определение серебра в сплавах

а) Метод основан на том факте, что исследуемые сплавы: мельхиор, нейзильбер, монетный сплав содержат высокий процент меди. Следовательно, пойдет реакция с концентрированной, азотной кислотой.

Cu + 4 HNO3(конц) = Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2 H2O

Если же сплав посеребрён, то видимых изменений не будет.

Ход работы

На медаль капнуть с помощью пипетки концентрированную азотную кислоту.

б) Метод основан на взаимодействии раствора дихромата калия (хромпика) в серной кислоте с серебром.

6Ag + 4K2Cr2O7 + 7H2SO4  3Ag2Cr2O7  + Cr2(SO4)3 + 4K2SO4+ 7H2O

Впадает красный осадок.

| Медаль, год | Проба азотной кислоты | Проба хромпика | Выводы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1954 | - | красное пятно | Серебро |
| 1968 | - | красное пятно | Серебренное покрытие |
| 1998 | - | красное пятно после зачистки | Серебренное покрытие |
| 2003 | - | красное пятно после зачистки | Серебренное покрытие |
| 2008 | - | красное пятно после зачистки | Серебренное покрытие |

5. Некоторые выводы

С 1945 года по 2009 год серебряные медали перетерпели ряд изменений:

- Изменился дизайн монет: с изменениями страны изменился  и герб, и надпись на реверсе.

- Изменился размер медали от 32 мм в диаметре до 40 мм;

- Изменился состав медали от серебряной до сплавов: мельхиора до 1968 года, нейзильбера 1985года;

- В современных серебренных медалях имеется  лишь серебренные напыление;

- Современные серебряные медали покрыты тонким слоем полимера как защита от окисления.

Список использованной литературы

- Леенсон И.А. «Удивительная химия», М., Изд. НУ ЭНАС, 2006 г.

- Лидин Р.А., Молочко В.А. «Химические свойства неорганических веществ», М., «Колосс» 2003

- Мухина З.С. и др. «Методы анализа металлов и сплавов», Гос. Изд. Оборонной промышленности,  М, 1950